## Slide 1
第五章 晶体中的缺陷
理想的晶体只在0K下存在，实际晶体中都存在缺陷
按缺陷的几何尺度分类：
缺陷与晶体的物理、化学性质有密切关系
钢材：力学、抗腐蚀性依赖于杂质种类和浓度
半导体：电学、光学性质决定于掺入的杂质
高温氧化物超导体：高浓度缺陷引起超导转变
本章介绍一些通用的规律

## Slide 3
第五章 晶体中的缺陷
.1 点缺陷
有空位、填隙原子、杂质原子、二元化合物中的反位原子
5.5.1 金属中的空位
一定温度下，原子由于涨落而离开格点，迁移至晶体表面，形成空位 （也称肖特基缺陷）
热平衡下的个数

## Slide 4
第五章 晶体中的缺陷
.1 点缺陷
5.1.1 金属中的空位
设晶体有个原子，个空位的分布方式数：

若产生一个空位的能量为则
令：, 则 (, 斯特令近似)
（测出，可确定）

## Slide 5
第五章 晶体中的缺陷
.1 点缺陷
5.1.2 空位浓度测定
射入金属的高能正电子，发生慢化（产生电子、空穴对，放出声子），最终与电子一起湮灭，放出光子。其寿命长短依赖于路径上的电子密度
结果：元素
Au 0.97 eV
Ag 1.16 eV
Cu 1.29 eV
Si 2.79 eV
5.1.3 弗伦克尔缺陷
由于热运动的能量涨落，原子脱离格点进入间隙位置，形成缺陷对，称为弗伦克尔缺陷。在金属、离子晶体中都存在。

## Slide 6
第五章 晶体中的缺陷
.1 点缺陷
5.1.3 弗伦克尔缺陷
温度下，空位和间隙原子都会扩散，达到平衡
设晶体有个原子，个间隙位置，则个弗伦克尔缺陷的分布方式数：
利用, 则
5.1.4 杂质原子
有替位杂质和间隙杂质之分
性质完全不同，如，前者是P型杂质，后者不是
5.1.5 反位缺陷
比如，
* 很多材料学的研究工作都是围绕缺陷控制展开的

## Slide 7
第五章 晶体中的缺陷
.2 晶体中的原子扩散
故事： CdTe中Cu的作用
CuInSe2中的Na
扩散：粒子浓度梯度引起的粒子定向漂移现象。在固体中一般指杂质和缺陷的扩散
宏观规律：菲克定律
微观机制：各不相同
应用：在冶金、半导体工业中有广泛的应用
5.2.1 扩散系数
菲克第一定律，是粒子流密度， 是扩散系数
还满足：
所以： 菲克第二定律
应用举例：

## Slide 8
第五章 晶体中的缺陷
.2 晶体中的原子扩散
5.2.1 扩散系数
应用举例：t=0, 个杂质位于, 求时刻分布。已知
解：
时刻：, 而满足：
解可以是：
(为一宽度随时间增大的高斯分布)
*实验上测出，可得。
称为扩散激活能
0
x
t=0,

## Slide 9
第五章 晶体中的缺陷
.2 晶体中的原子扩散
5.2.2 扩散机制 （略）
1、换位机制 （激活能大）
2、填隙机制
3、空位机制
4、扩展缺陷机制
5.2.3 无规行走
扩散现象的本质是粒子的无规行走（布朗运动）
考虑x=0处粒子的无规行走：
步后，+ (|, 为前行步数)

## Slide 10
第五章 晶体中的缺陷
.2 晶体中的原子扩散
5.2.3 无规行走
在原点以外的几率，用
三维：, 为跃迁频率
由5.2.1得到的算得：
所以，
(必须有： 一般，~ eV)

## Slide 11
The End