## Slide 1
第三章 晶体的结合
为什么大量原子、分子聚合在一起形成晶体？
原子之间存在吸引力
聚合的体系能量最低
§ 3.1 内聚能与晶体的力学、热学性质
3.1.1 内聚能
晶体的特点：原子处于平衡位置，偏离平衡位置（拉伸、压缩）都需要外界做功
晶体的内能特点：
=0
0 引力
0 斥力

## Slide 2
第三章 晶体的结合
其中A、B、m、n都是参数
问题： m、n哪个大？
由：=0 得：
又有：
习惯上：

## Slide 3
第三章 晶体的结合
3.1.2 晶体的力学、热学性质
（1）体积弹性模量
则：
考虑： 和
平衡位置时，
思考：与N有关吗？什么晶体的比较大？

## Slide 4
第三章 晶体的结合
3.1.2 晶体的力学、热学性质
（2）熔点及挥发性
与内聚能有关！

## Slide 5
第三章 晶体的结合
3.1.3 原子间的互作用力
结合类型：
离子结合 离子键
共价结合 共价键
金属结合 金属键
范德瓦尔斯结合 范德瓦尔斯键
氢键结合 氢键
思考： 键的物理本质是什么？
原子间的力是一种新的相互作用吗？

## Slide 6
第三章 晶体的结合
§ 3.2 离子结合与离子晶体
NaCl晶体是如何形成的？
3.2.1 原子的电离能、亲合能及电负性
电离能：从原子拿走一个电子，外界做的功
亲合能：从外界获得一个电子，对外界做的功
电负性(Mulliken的定义)：+）
一般，较大
问题： 从Na上拿走一个电子，放到Cl上，会发生什么？

## Slide 7
第三章 晶体的结合
§ 3.2 离子结合与离子晶体
NaCl晶体是如何形成的？
3.2.2 离子对的形成
库仑吸引作用会使系统能量进一步降低，从而发生凝聚

## Slide 8
第三章 晶体的结合
§ 3.2 离子结合与离子晶体
3.2.3 离子晶体的几何结构
氯化铯、氯化钠、闪锌矿结构等
3.2.4 离子晶体的内聚能
其中、、为最近邻、次近邻、再次近邻的粒子数
、、 是最近邻、次近邻、再次近邻的间距
为马德龙常数， =1.748(NaCl)，1.763(CsCl)，1.638(闪锌矿)

## Slide 9
第三章 晶体的结合
§ 3.2 离子结合与离子晶体
3.2.4 离子晶体的内聚能
则 ，即 , m=1
(1-) =
NaCl：0.282nm, n=7.77, -1.25x10-18J(计算值)；-1.27x10-18J (实验值)

## Slide 10
第三章 晶体的结合
§ 3.2 离子结合与离子晶体
3.2.5 离子晶体的体积弹性模量
一般，测出，可确定n
一般离子晶体， ~Pa , n ~ 8

## Slide 11
第三章 晶体的结合
§ 3.3 范德瓦尔斯结合与分子晶体
3.3.1 范德瓦尔斯力
举例：
低温下，形成分子晶体。
吸引力较弱，为范德瓦尔斯力
来源：
弥散力，电偶极矩为0的分子或原子，存在瞬时电偶极矩吸引作用
取向力，极性分子，存在电偶极矩，该力依赖于取向
感应力，极性分子，相互感应，引起的附加吸引作用

## Slide 12
第三章 晶体的结合
§ 3.3 范德瓦尔斯结合与分子晶体
3.3.1 范德瓦尔斯力
吸引力 ~ 排斥力（实验）：~ 所以，
(惰性气体， eV, ~2-3nm) （Lennard-Jones势）（长程力）
3.3.2 分子晶体的晶体结构
倾向于最大配位数 惰性气体：面心立方 （为什么不是六角结构？）
3.3.3 分子晶体的内聚能

## Slide 13
第三章 晶体的结合
§ 3.3 范德瓦尔斯结合与分子晶体
3.3.3 分子晶体的内聚能
惰性气体的分子晶体，计算一个原子和另外N-1个原子间的作用能 ：
的意义同前
=
则
其中 = ~12.13 (~12) (面心立方)
= ~14.45 (~12) (面心立方)

## Slide 14
第三章 晶体的结合
§ 3.3 范德瓦尔斯结合与分子晶体
3.3.3 分子晶体的内聚能
利用第一节相关公式，可得：
（~0.2-0.4 nm）
(~)
(~)

## Slide 15
第三章 晶体的结合
§ 3.4 共价结合与共价晶体
3.4.1 氢分子中的共价键
(氢原子间有没有范德瓦尔斯力？)
人们认为，在两个H原子之间形成一个键，叫共价键
（有未成对电子的原子间；电负性相近的原子间）
键的形成完全是量子效应
3.4.2 共价键的饱和性和方向性

## Slide 16
第三章 晶体的结合
§ 3.4 共价结合与共价晶体
3.4.2 共价键的饱和性和方向性
便如此 其它例子：
氮气：，有三个未配对电子，在中将形成三个共价键
甲烷： C，有2或4个未配对电子
的杂化：
）
）
）
）
很容易证明，它们相互正交，夹角为，分别与四个H的1s轨道形成键，构成正四面体

## Slide 17
第三章 晶体的结合
§ 3.4 共价结合与共价晶体
3.4.3 共价晶体的结构
金刚石结构，C, Si, Ge等 闪锌矿结构, GaAs, ZnS等
六角结构, GaN等
3.4.4 极性键及非极性键
GaN就是极性键的例子
3.4.5 共价晶体的内聚能
半经典公式不再适用了
使用量子力学方法计算
典型数值：每对原子内聚能，~eV； , ~

## Slide 18
第三章 晶体的结合
§ 3.5 金属结合与金属晶体
3.5.1 金属结合
电子共有（价电子） 自由运动
电子与原子核间库仑作用为凝聚纽带
金属特征：导电、导热、有光泽
3.5.2 金属的晶体结构
密集型结构（fcc, hcp），或体心立方
3.5.3 金属的内聚能
用量子力学方法计算
每原子内聚能，~eV； , ~

## Slide 19
第三章 晶体的结合
§ 3.6 氢键结合与氢键晶体
3.6.1 氢键结合
特点：
有H参与
键长较长
~
3.6.2 氢键晶体---冰

## Slide 20
第三章 晶体的结合
§ 3.6 氢键结合与氢键晶体

## Slide 21: 实践课
由同学们备课、主讲 ，教师讲评，同学们讨论
第11-14周周五各安排一次，主讲的同学依效果计入平时成绩
每人5分钟
主题：与本课内容相关，来源于实习、课外学习、实践，有一定理论深度，有趣味
目的：增长见闻、引起思考、学以致用

## Slide 22: 本周作业：2，5，6 The End