一、基本概念

1.本征激发

温度大于0K时，电子从价带因热激发直接跃迁到导带，产生空穴电子对

2.非平衡载流子

热平衡时，载流子遵守n0p0=ni2的基本规律，若外界条件变化破坏平衡，偏离的这部分载流子浓度Δn,Δp称为非平衡载流子

3.准费米能级

非平衡态下允带间不再拥有统一的费米能级，但导带和价带各自满足费米狄拉克统计，故称其各自的费米能级为该能带的准费米能级

4.载流子迁移率

单位场强下载流子的平均漂移速率。

5.间接复合效应

非平衡载流子通过位于禁带中特别是靠近禁带中央的杂质或缺陷能级而复合消失的效应

6.平均自由程

载流子连续两次散射之间自由运动的平均路程。

7.杂质补偿

施主杂质和受主杂质分别电离产生的电子和空穴相互抵消

8.费米能级

费米分布f(E)=11+exp⁡(E-EFk0T) 中的EF称为费米能级，其对应的状态被电子占据的概率为50％.

9.有效质量

外力和电子实际产生加速度的比值，是一个综合了惯性质量和半导体内部势场影响的实验可测的质量有效值。

10.扩散长度

非平衡载流子在复合前所能扩散深入样品的平均距离，由扩散系数和非平衡载流子寿命决定。

11.陷阱效应

杂质或缺陷能级积累某一种非平衡载流子的效应。

12.复合中心

具有促进非平衡载流子复合，对非平衡载流子寿命的长短起决定性作用的某些杂质和缺陷。

13.浅能级杂质

指电离能比起禁带宽度较小的杂质。

14.禁带宽度

两个相邻能带的导带底和价带顶之间的能量差。一定温度下，电子依靠热激发成为在晶体中自由运动的准自由电子所需要的最低能量。

15.简并半导体

重掺杂时，对于n型费米能级进入导带（或对于p型费米能级进入价带），不能用玻尔兹曼统计而必须用费米狄拉克统计处理导带/价带载流子的简并化行为的半导体

16.本征半导体

没有杂质和缺陷的半导体。

17.俄歇复合

电子空穴复合时将能量转移给另一个载流子使其激发，一种非辐射复合

18.PN结

将p型半导体和n型半导体结合在一起，两者交界处形成p-n 结。由于扩散作用，在p-n结处存在空间电荷区，形成内建电场。

19.间隙杂质

杂质原子位于晶格间的间隙位置，称为间隙杂质。

20.齐纳击穿

强电场作用下，电子因隧穿效应引起电流的击穿

21.受主能级

被受主杂质束缚的空穴的能量状态称为受主能级。

22.少子寿命

非平衡载流子的平均生存时间τ=1r(n0+p0)，称非平衡载流子寿命，因由非平衡少数载流子变化为主导，故也称少子寿命

23.空穴

为简便描述未填满的价带的电流，把价带中空着的状态视作带正电具有正有效质量的假想粒子空穴

24.表面复合速度

表面复合率与表面处非平衡载流子浓度之比。具有速度的量纲，表示表面复合的强弱，很大程度上受到晶体表面物理性质和外界气氛的影响。

25.本征吸收

使电子从价带直接跃迁到导带的光吸收过程

26.非平衡载流子寿命

大量的非平衡载流子从产生到复合的平均时间。

二、主要物理问题

1. 试从能带（级）角度说明晶体中的电子与孤立原子中电子的区别？进而阐述金属、半导体、绝缘体的不同。

孤立原子中电子位于简并的分立能级上，跃迁受限。晶体中电子简并的能级劈裂成大量彼此相距很近的能级，这些能级组成一个能带，电子在同一能带未占据状态间的运动是准自由的。

金属的相邻允带重合，没有禁带，因而电子容易从外电场获得能量跃迁到更高的状态形成电流；绝缘体和半导体两个允带之间存在禁带，限制了电子在能级间的跃迁。半导体的禁带宽度较小，少量电子可以激发产生空穴电子对，由此导带和价带都有电流（与金属不同）；绝缘体的禁带宽度大，激发价带电子需要极大的能量，通常温度下导电性差。

2. 试说明：本征半导体材料中的载流子浓度随禁带宽度Eg及温度T的变化情况，并解释原因。

ni=NcNve-Eg2k0T
禁带宽度减小，指数因子增大，对应从价带跃迁到导带需要的能量减少，更容易激发，载流子浓度增大。

有效状态密度随温度的3/2幂次增长，指数因子也随温度上升而增大，对应热动能增加，被激发到导带中的电子增多，载流子浓度增大。

3. 写出爱因斯坦关系式，分析扩散系数受哪些因素影响。

Dμ=k0Tq

与温度、迁移率相关，因而影响因素包括：半导体材料类型、温度、杂质浓度、杂质类型。

4. 半导体中寿命指什么？它与何机制有关？试说明影响寿命的相关因素。

非平衡载流子的平均生存时间即寿命，与直接复合、间接复合、表面复合、俄歇复合等机制有关。影响寿命的相关因素：复合中心的因素（如浓度、能级位置、俘获截面等）；平衡时本征载流子浓度的影响（禁带宽度、温度等）；也与非平衡载流子的浓度有关。

5. 常见半导体中的载流子两主要来源是什么？它们随温度的变化情况如何？在何情况下各占主要地位，并以此说明半导体器件存在极限工作温度的原因。

杂质电离和本征激发。杂质能级更加接近允带，更易电离产生载流子，强电离前，杂质电离占主要地位，其产生的载流子浓度随温度增加而急剧增加；强电离后，杂质产生的载流子浓度随温度变化缓慢，而本征近似以指数性骤增，将逐渐占主导地位。温度高到本征导电起主要作用时，一般器件不能正常工作，即器件的极限工作温度。

6. 漂移运动和扩散运动有什么不同？漂移运动与扩散运动之间有什么联系？非简并半导体的迁移率与扩散系数之间有什么联系。

漂移是外电场推动载流子定向运动，扩散运动是浓度空间分布不均产生的沿浓度梯度反向的运动，平衡态电中性条件要求漂移和扩散产生的电流相消于是有

Dμ=k0Tq

7. 试定性分析 Si 的电阻率与温度的变化关系。

低温时，本征激发可略，杂质电离占主导，载流子浓度随温度上升提高，杂质散射主导下迁移率随温度3/2幂次提高，电导率增大，电阻率降低；一定温度后（含室温），杂质强电离，载流子浓度随温度变化缓慢，晶格散射主导下迁移率随温度-3/2幂次降低，电阻率增大；高温时，本征激发占主导，载流子浓度剧烈提升压过迁移率变化，电阻率骤降。

8. 简单说明 p-n 结的作用和用途。

（1）p-n 结中由于空间电荷区的作用，形成对电子运动有阻碍的势垒。载流子通过这个势垒的难度与运动方向有关，用途即二极管。

（2）光照射半导体时产生电子空穴对，电导率增加，但不形成电流。p-n 结中有自建电场，载流子分布不均匀，所以经光照形成光电流，用途包括光电池，红外线探测器等。

（3）p-n结两边存有正负电荷，且随偏压的大小变化，即p-n 结有电容，电容与偏压有关，用途即变容二极管。

（4）p-n 结厚度随各区杂质密度的不同而改变，杂质密度高则结较薄，容易引起电子隧穿，这时伏安特性曲线与一般二极管不同，有负阻特性，这种二极管称为隧道二极管，常用于振荡器、放大器等。

（5）p-n结受力时电导率剧烈变化，用途即压力传感器。

9.写出电子和空穴的连续性方程，并任选一方程说明其中各项所代表的意义及该方程成立的原因（注意对各项正负号的说明）。

空穴：

电子：

以空穴为例

等式左边是单位时间增加的空穴浓度；右边第一项是浓度空间分布不均造成从高浓度向低浓度扩散的空穴转移，故为+；第二项是外电场造成的空穴沿电场方向漂移，若向外离开该点则浓度降低向内汇聚则浓度增加，故为-；第三项是小注入情况下，非平衡载流子的复合造成空穴浓度减少，故为-；第四项是其他因素在半导体内产生载流子，故为+

成立的原因：载流子流为守恒流，满足连续性方程

10. 对于 N 型半导体，在杂质饱和电离和本征激发共存温度范围：

（1）写出电中性条件 （2）导出电子浓度表达方式

（1）n0+NA=p0+ND

（2）将上式与n0p0=ni2联立，可以得到

n0=ND-NA2+[(ND-NA)2+4ni2]122

p0=-ND-NA2+ND-NA2+4ni2122

11. 为什么重掺杂半导体使其禁带宽度变窄。

重掺杂时，原孤立的杂质能级扩展为杂质能带，当杂质能带与导带或价带相连，就形成了新的简并能带，使能带的状态密度发生变化，简并能带的尾部伸入到禁带中，导致禁带宽度变窄。

12. 间接复合是半导体中一种很重要的复合机制，它描述了载流子通过杂质能级在各允带间跃迁情况，试描述该机制的四个基本跃迁过程，并写出每过程中载流子的变化率表达式（产生率或俘获率，需要的参数自己假设）。

n和p分别表示导带电子和价带空穴浓度，设复合中心浓度为Nt，nt表示复合中心能级Er上的电子浓度。

（1）俘获电子过程：复合中心能级Er从导带俘获电子；

电子俘获率：rnn(Nt-nt)（比例系数rn电子俘获率，反映俘获电子能力的大小）

（2）发射电子过程：复合中心能级Er上的电子被激发到导带；

电子产生率：s_nt（s_为电子发射率）

（3）俘获空穴过程：电子由复合中心能级Er落入价带与空穴复合；

空穴俘获率：rppnt（rp空穴俘获率）

（4）发射空穴过程：价带电子被激发到复合中心能级Er上；

空穴产生率：s+(Nt-nt)（s+为空穴发射率）

13. 掺杂半导体与本征半导体之间有何差异？试举例说明掺杂对半导体的导电性能的影响。

在本征半导体中掺入杂质后，可以控制半导体的导电特性。掺杂半导体又分为n型和p型。常温下本征Si中的电子浓度和空穴浓度均为1.5×1010cm-3。当Si中掺入1.0×1016cm-3的杂质后（As等），半导体中的电子浓度将变为1.0×1016cm-3, 而空穴浓度近似为2.25×104cm-3，多数载流子是电子，而少数载流子是空穴。

14. 证明非平衡载流子的寿命满足，并说明式中各项的物理意义。

单位时间内非平衡载流子的减少数为：-d[∆p(t)]dt

而单位时间内复合的非平衡载流子数为：∆pτp

如果在t=0时刻撤除光照，则有：-d[∆p(t)]dt=∆pτp

解方程得到：∆p(t)=∆p0e-tτ

其中∆p0为t=0时的非平衡载流子浓度。

15. 以 As 掺入 Ge 中为例，说明什么是施主杂质、施主杂质电离过程和 n 型半导体。

As有五个价电子，其中四个与周围四个Ge原子形成共价键，多于的一个只需要少量能量就能脱离As进入导带成为准自由电子，As变成正离子As+，即施主杂志电离过程。能够释放电子而在导带中产生电子并形成正电中心，称为施主杂质，掺有施主杂质主要依靠电子导电的半导体叫做n型半导体。

16. 试分别定性定量说明：（1）在一定的温度下，对本征材料而言，材料的禁带宽度越窄，载流子浓度越高；（2）对一定的材料，当掺杂浓度一定时，温度越高，载流子浓度越高

（1）材料禁带宽度越窄，跃迁所需能量越小，被激发到导带中的电子越多，由ni=NcNve-Eg2k0T，温度不变而减小本征材料的禁带宽度，上式中指数项将因此增加，从而载流子浓度增加。

（2）温度升高，有效状态密度增大，热动能提升，更多电子被激发到导带中，由和可知，材料不变，温度升高时，载流子浓度增加。

17. 什么叫受主？什么叫受主电离？受主电离前后有什么特征？试举例说明之，并用能带图表征出p型半导体。

电离产生空穴并形成负电中心的杂质即受主杂质，将准自由电子俘获到受主杂质周围并释放空穴载流子的过程称为受主电离。

受主电离前是中性的，称为束缚态或中性态，电离后带负电，称为受主离化态。

例：在Si中掺入B，B为Ⅲ族元素，Si为Ⅳ族元素，B的最外层三个电子与Si的最外层四个电子配对成为共价电子，而B倾向于俘获一个由价带热激发的电子，即释放空穴。

注：高温情况如上图（低温时杂质电离主导，费米能级比杂质能级更靠近允带）

三、计算题

1.室温下，本征锗的电阻率为47Ω·cm，试求本征载流子浓度。若掺入锑杂质，使每10^6个锗原子中有一个杂质原子，计算室温下电子浓度和空穴浓度。设杂质全部电离。锗原子的浓度为4.4×10^22 / cm^3试求该掺杂锗材料的电阻率。设=3600cm^2/ (V·s)，= 1700 cm^2/ (V·s)，且不随掺杂而变化。

解：对于本征半导体

掺杂后

此时的电阻率由杂质电离主导

2. 某p型半导体掺杂浓度NA=1016cm-3，少子寿命τn=10μs，在均匀光的照射下产生非平衡载流子，其产生率g=1018cm-3·s，试计算室温时光照情况下的费米能级并和原来无光照时的费米能级比较。(设本征载流子浓度ni=1010cm-3)。

（1）无光照时，杂质完全电离

说明无光照时,费米能级在禁带中线下面0.36eV处。

（2）光照达到稳态后，产生的非平衡载流子

因此空穴和电子载流子浓度变为

空穴准费米能级

电子准费米能级

3/5.设一个本征半导体,在温度=273K时,电导率为0.01;光学禁带宽度为=0.1eV，试求温度为=500K时的电导率。

4.设有一块半导体硅材料，已知在室温下（300K）硅材料的禁带宽度为Eg=1.12eV，本征载流子浓度为：ni=1.5×1010/cm3，并测得此硅材料的空穴浓度为p0=2.25×1016/cm3。求：（1）电子浓度n0；（2）材料导电类型；（3）费米能级的位置。

（1）

（2）

（3）

6.推导电子扩散系数Dn和迁移率μn满足的爱因斯坦关系。

电中性条件为漂移电流和扩散电流相消

又因导带底能量随电势改变:

综上