## Slide 1
第五章 非平衡载流子

## Slide 2
5.1 非平衡载流子的注入与复合
5.2 非平衡载流子的寿命
5.3 准费米能级
5.4 复合理论
5.5 陷阱效应
5.6 载流子的扩散运动
5.7 漂移运动
5.8 连续性方程
  本章主要内容

## Slide 3: 5.1非平衡载流子的注入与复合

## Slide 7
3.附加光电导现象
小注入时， 0+0

## Slide 8
非平衡载流子的电注入：给pn结加正向电场。
外作用撤销后，如光照停止后，V 在毫秒或微秒量级内很快趋于0，说明注入的非平衡载流子不能一直存在下去。
外部作用撤销后，导带电子回到价带，电子-空穴对成对消失。载流子浓度恢复到平衡态载流子浓度
非平衡载流子的复合：非平衡态恢复到平衡态，过剩载流子消失，这一过程为非平衡载流子的复合。
热平衡是一种相对静止状态。电子和空穴总是不断产生与复合。热平衡下，产生与复合达到相对平衡。

## Slide 9
5.2 非平衡载流子的寿命

## Slide 10
设n型硅材料内产生非平衡载流子： n，p 显然， 光照停止后， p(t)随时间减少，单位时间内减少-d(p(t))/dt , 应等于单位时间内的复合率
小注时， 为一个衡量
t=0时, p(0)=(p)0， 代入得非平衡载流子的衰减规律

## Slide 11
非平衡载流子的平均生存时间
当t=时，

## Slide 12
寿命表示非平衡载流子的浓度减小到原值的1/e所经历的时间。
寿命不同，非平衡载流子衰减的快慢不同；
寿命越短，衰减越快。
测量方法： 光注入或电注入

## Slide 13
5.3 准费米能级
统一费米能级是热平衡状态的标志。
外场作用下，半导体处于非平衡状态，就不存在统一的费米能级。
非平衡的含义： －指数量上的非平衡，而在能量分布上还是平衡的（严格地说，准平衡）。

## Slide 14
在一个能带范围内，热跃迁十分频繁，极短时间就能达到带内平衡。所以分别就导带和价带，各自很快处于热平衡。
费米能级和统计分布函数各自仍适用。
准费米能级：导带费米能级和价带费米能级都是局部的费米能级，称为准费米能级。

## Slide 15
导带费米能级称为电子费米能寄，EFn,
价带费米能级称为空穴费米能寄，EFp,
导带和价带的不平衡就表现为它们费米能级不重合。
非平衡载流子浓度为

## Slide 16
n、n0间的关系为：

## Slide 17
无论是电子还是空穴，非平衡载流子越多，准费米能级偏离EF就越远。但两者的偏离是有差别的。

## Slide 18
有n>n0, nn0
EFn 比EF更靠近导带，偏离EF较小。

## Slide 19
所以，在非平衡状态时，多数载流子和平衡费米能级的偏离不多；而少数载流子的准费米能级则偏离较大
反映了系统偏离热平衡的程度
EFn、EFp的差反映了np和ni2的偏离程度，偏离越大，不平衡越显著。
两者偏离越小，越接近平衡态；重合时，半导体处于平衡态。

## Slide 21
5. 4

## Slide 22
载流子的各种复合机制如下：

## Slide 23
1.
电子的导带和价带之间的直接跃迁。
载流子复合时，要放出能量，释放能量的三种方法：
图5.6 直接复合

## Slide 24
1). 发射光子：称为发光复合或辐射复合；
2). 发射声子：载流子将多余的能量传递给晶格；
3). 俄歇复合：将能量传给其他载流子。
产生率G：单位时间、单位体积内产生的电子-空穴对。
复合率R：单位时间、单位体积内复合掉的电子-空穴对。
载流子产生率和复合率

## Slide 25
单位体积内，每一个电子在单位时间都有一定的概率(r)和空穴相复合，显然，与空穴浓度成正比。
R=rnp
r为比例系数，称为电子-空穴的复合概率.
通常，复合概率与电子、空穴的运动速率有关。
产生率=G
一定温度下，价带中的电子都有一定的概率被激发到导带，产生一对电子-空穴对
热平衡下，产生率G =复合率R
G=R=rnp=rn0p0=rni2
n=n0, p=p0,

## Slide 28
举例：室温时本征锗、硅的复合概率r和寿命
锗： r =6.510-15cm3/s, =0.3s
硅: r =10-11cm3/s, =3.5s
实际上，锗、硅材料的寿命更低，最大不过几毫秒。
理论与实际偏离，说明锗、硅材料的寿命不是由直接复合过程决定的。由其他复合机构起主要作用。
一般地，禁带越窄，直接复合概率越大，
如锑化铟，Eg=0.18eV, 直接复合占优势。

## Slide 29
5.4.2
半导体中的杂质和缺陷在禁带中引入能级，具有促进复合的作用。杂质和缺陷越多，寿命越短。
复合中心：促进复合过程的杂质和缺陷中心。
间接复合：非平衡载流子通过复合中心的复合
电子-空穴的复合分两步：
1） 导带电子落入复合中心能级；
2） 电子再落入价带与空穴复合。
同样存在以上两个过程的逆过程。

## Slide 30
甲：复合中心俘获电子过程；
乙：复合中心发射电子过程；
丙：复合中心俘获空穴(Et上电子落入价带)过程；
丁：复合中心发射空穴(价带电子发射到Et)过程；
(a) 复合过程前

## Slide 31
(b) 复合过程后
设导带、价带电子、空穴浓度为n,p复合中心浓度Nt, nt为Et能级上的电子数，Nt-nt为未被电子占据的复合中心浓度。

## Slide 32
显然，导带电子越多，空的复合中心越多，越容易俘获电子。
电子俘获率：单位时间、单位体积被复合中心俘获的电子数。

## Slide 33
平衡时，电子的产生率=电子的俘获率，两过程相互抵消。
空穴的产生率=空穴的俘获率

## Slide 34
n 1 刚好等于EF与复合中心能级Et重合时导带的平衡电子浓度。

## Slide 35
稳定情况下，四个过程必须保持复合中心上的电子数nt保持不变。其中，甲、丁过程使复合中心能级上积累电子，而乙、丙过程使复合中心能级上电子数减少，则
维持nt不变的条件

## Slide 37
稳定条件还可以写为：
即单位体积、单位时间导带减少的电子数=价带空穴减少数。
电子和空穴通过复合中心成对消失

## Slide 38
热平衡下， np=n0p0=ni2, 所以 U=0

## Slide 39
当半导体中注入非平衡载流子： np>ni2, U>0
代入U 表达式
小注入，n、p可忽略

## Slide 40
小注入时只与n0、p0、n1、p1有关，与非平衡载流子浓度无关。

## Slide 42
对强n型半导体(Et在EF之下)：n0、p0、n1、p1中n0最大，即n0>>p0 寿命简化为
对n型较重掺杂半导体，对寿命起主要作用的是复合中心对少数载流子空穴的俘获系数rp, 而与电子俘获系数rn无关。

## Slide 43
对高阻半导体， EF在Et 与Ei之间， n0、p0、n1、p1中p1最大，即p1 >> n0， p0、n1， 并且 n0 >> p0

## Slide 45
强n型、强p型、及高阻区是相对的，与复合中心能级Et的位置有关。
一般地，禁带中央附近的深能级Et是最有效的复合中心。
如CU, Fe, Au等杂质在Si中形成深能级，是有效的复合中心
浅能级，不是有效的复合中心
总结

## Slide 46
假设复合中心是具有一定半径的球体，其截面积为,截面积越大，俘获载流子的概率越大。
描述了复合中心俘获载流子的本领。
-描述电子俘获截面，T载流子热运动速度
+描述空穴俘获截面
电子、空穴的俘获系数

## Slide 47
深能级复合中心举例
Au在Si中为深能级，
双重能级：受主能级EAt, 距导带0.54eV;
施主能级EDt, 距价带0.35eV;
两能级其主要作用不同
N型Si：若浅施主不少，EF接近EC， Au接受电子成为Au-，只有受主能级EAt起作用.
p型Si： Au基本上为空，释放电子为Au+，只存在施能级EDt起作用.
N或p型Si，Au为有效复合中心，对少数载流子寿命产生极大的影响。

## Slide 48
室温下，若rp=1.15x10-7cm3/s;
rn=6.3x10-8cm3/s
Si中金浓度为：5 x1015cm3/s;
n、p Si中少数载流子寿命；
=1.7x10-9s
=3.2x10-9s
p Si中少数载流子寿命是n Si中少子寿命的1.9倍。
掺金的Si中，少数载流子寿命与金浓度Nt成反比，当Nt 从1014cm-3增加到1017cm-3，少子寿命从10-7s减小到10-10s

## Slide 49
5.4.3
少数载流子寿命还受样品形状和表面态的影响：
样品表面经金刚砂粗磨，寿命很短。
细磨后再经化学腐蚀，寿命变长；
样品表面相同，样品越小，寿命越短,说明表面有复合的作用，
表面复合：半导体表面发生的复合。
表面复合仍是间接复合。

## Slide 50
有效寿命=体内复合寿命v + 表面复合s
总的复合概率为
表面复合率Us：单位时间内通过单位面积复合掉的电子-空穴对数.
实验发现， Us  表面非平衡载流子浓度(p)s
(5-47)
Us=s(p)s
s为表面复合速度，具有速度量纲
(5-48)

## Slide 51
意义：非平衡载流子浓度(p)s以速率s从表面逸出。
对n型半导体，若单位比表面积的复合中心为Nst, 则
Us=+T Nst (p)s (5-49)
空穴表面复合速度为
s=+T Nst (5-50)

## Slide 52
影响表面复合的因素：
1.表面粗糙度；
2.表面积与总体积的比例；
3.与表面清洁度、化学气氛有关。
受表面物理性质和外界气氛的影响，
Ge: s大约为 102-106cm/s
Si: 为 103-5103cm/s
表面复合的实际意义：
表面复合速度高，注入的载流子在表面很快复合掉，严重影响器件性能，降低Us,可改善器件性能。
在金属探针注入时，较大的表面复合会减小探针效应，测量更准确。

## Slide 53
非平衡载流子寿命 小结：
1）与材料种类有关；
2）与深能级杂质的有效复合中心有关；
3）与表面状态有关；
4）与晶体中的缺陷也有关(形成复合中心能级)。

## Slide 54
5.4.4 俄歇复合
载流子从高能级向低能级跃迁，发生电子空穴复合时，把多余的能量传给另一个载流子，使这个载流子被激发到高能级，当它重新回到低能级时，多余能量以声子形式放出，这种复合称为俄歇复合。

## Slide 55
各种俄歇复合过程如下图所示，其中图(a)及图(d)为带间俄歇复合，其余各图为与杂质和缺陷有关的俄歇复合。

## Slide 56
可见，这时的净复合率正比于非平衡载流子浓度。由上式得非平衡载流子寿命τ为
一般而言，带间俄歇复合在窄禁带半导体中及高温情况下起着重要作用，而与杂质和缺陷有关的俄歇复合过程，则常常是影响半导体发光器件的发光效率的重要原因。

## Slide 57
5.5
陷阱效应：杂质或缺陷能级上具有积聚非平衡载流子的效应，这样能级称为缺陷。
实际中，陷阱对电子、空穴的俘获概率差别很大。

## Slide 58
若rn>>rp的杂质，俘获电子的能力远大于捕获空穴能力，称为电子陷阱。
若rp>>rn的杂质，俘获空穴的能力远大于捕获电子能力，称为空穴陷阱。

## Slide 59
小注入时，杂质能级上的电子积累为
有效陷阱效应
只考虑电子影响，而稳态时陷阱上的电子浓度为
则能级上的电子积累为

## Slide 60
若rn>>rp， 以电子陷阱为例
使n最大的n1值是 n1= n0
若电子是多数载流子，当Nt与n0差不多或更大，陷阱效应不明显，不能成为多数载流子陷阱效应。

## Slide 61
陷阱效应小结：
1）与杂质能级位置有关，EF以上能级，越接近EF，陷阱效应越显著；
2）通常对少数载流子起陷阱作用。

## Slide 62
5.6

## Slide 63
单位时间通过扩散流过垂直的单位截面积的粒子数称为扩散流密度。它与浓度梯度成正比
扩散定律：非平衡少数载流子的扩散规律
稳定扩散：恒定(光)注入条件下，表面保持（p）0，内部各点浓度均保持不变

## Slide 64
应等于单位时间单位体积内由于复合而消失的空穴数

## Slide 65
一维稳态扩散情况下非平衡少数载流子的扩散方程

## Slide 66
载流子未到达另一端就已消失

## Slide 67
扩散长度Lp ：标志非平衡载流子深入样品的平均距离

## Slide 69
A+B=(P) 0

## Slide 73
5.7 载流子的漂移运动，爱因斯坦关系式
若存在非平衡载流子，在外电场作用下也会做漂移运动
若非平衡载流子浓度不均匀，还会做扩散运动， 对n型半导体

## Slide 74
电子的电流密度为
少数载流子空穴的电流密度为

## Slide 75
引起扩散，电子的扩散电流密度为
空穴扩散电流密度为

## Slide 76
热平衡状态下，无宏观电流

## Slide 78
二、爱因斯坦关系
半导体中载流子的扩散运动必然伴随扩散电流的出现。
空穴扩散电流密度
电子扩散电流密度
如果载流子扩散系数是各向同性的，对于三维情况，则
而扩散流密度的散度的负值恰好为单位体积内空穴的积累率
稳态时，-▽·Sp等于单位时间单位体积内因复合而消失的空穴数，
稳态扩散方程为

## Slide 79
空穴的扩散电流密度
电子的扩散电流密度
对均匀掺杂的一维半导体，如果存在外加电场|E|的同时还存
在非平衡载流子浓度的不均匀，那么平衡和非平衡载流子都要作
漂移运动，非平衡载流子还要作扩散运动，因此
非均匀掺杂的一维半导体在同时存在外加电场|E|和非平衡载
流子浓度的不均匀时，由于平衡载流子浓度也是位置的函数，平
衡载流子也要扩散，因此

## Slide 80
引起载流子漂移运动和扩散运动的原因虽然不同，但这两种
运动的过程中都要遭到散射的作用，μ和D之间也存在内在联系。
载流子的μ和D之间有如下的爱因斯坦关系
因此由已知的μn、μp就可以得到Dn和Dp。

## Slide 81
非均匀掺杂半导体同时存在扩散运动和漂移运动时，利用爱
因斯坦关系，可将电子和空穴的电流密度改写为
半导体中的总电流密度为

## Slide 82
上述爱因斯坦关系式表明，非简并情况下，载流子迁移率和扩散系数之间的关系。虽然是从平衡载流子推导出来，但实验证明，这个关系式可直接用于非平衡载流子。

## Slide 83
以一维n型半导体为例，更普遍的情况是载流子浓度既与位置
x有关，又与时间t有关，那么少子空穴的扩散流密度Sp和扩散电流
密度(Jp)Dif分别为
单位时间单位体积中因扩散积累的空穴数为
单位时间单位体积中因漂移积累的空穴数为
4.5 连续性方程

## Slide 84
小注入条件下，单位体积中复合消失的空穴数是Δp/τp，用gp
表示生产率，则可列出
上式称为空穴的连续性方程。它反映了漂移和扩散运动同时存在
时少子空穴遵守的运动方程，类似可得电子的连续性方程
三维情况下电子和空穴的连续性方程分别是