## Slide 1: 第六章 pn结

## Slide 2: 第六章 p-n结
§1 p-n结及其能带图
§2 p-n结的电流电压特性
§3 p-n结电容
§4 p-n结击穿
§5 p-n结隧道效应

## Slide 4: 6.1 pn结的形成和杂质分布
6.1.2 空间电荷区
6.1.3 pn结能带图
6.1.4 pn结接触电势差
6.1.5 pn结的载流子分布
2
3
4
5
1
6.1.1 pn结的形成和杂质分布

## Slide 5: 6.1 pn结及其能带图
6.1.1 pn结的形成和杂质分析
在同一片半导体基片上，分别制造P 型半导体和N 型半导体，经过载流子的扩散，在它们的交界面处就形成了PN 结。
PN结是构造半导体器件的基本单元。其中，最简单的晶体二极管就是由PN结构成的。
P
N

## Slide 6: 6.1.1 pn结的形成和杂质分布
在一块n型 (或p型)半导体单晶上，用适当的工艺方法 (如合金法、扩散法、生长法、离子注入法等)把p型 (或n型)杂质掺入其中，使这块单晶的不同区域分别具有n型和p型的导电类型，在两者的交界面处就形成了pn结。

## Slide 7: 合金法
把一小粒铝放在一块n型单晶硅片上，加热到一定的温度，形成铝硅的熔融体，然后降低温度，熔融体开始凝固，在n型硅片上形成一含有高浓度铝的p型硅薄层，它与n型硅衬底的交界面处即为pn结 (这时称为铝硅合金结）。
Notes: Content Layouts

## Slide 8: 合金法
合金结的杂质分布如图6-3所示，其特点是，n型区中施主杂质浓度ND ，而且均匀分布; p型区中受主杂质浓度为NA，也是均匀分布。在交界面处，杂质浓度由NA ( p型)突变为ND (n型)，具有这种杂质分布的pn结称为突变结。
设pn结位置在x=xj，则突变结中的杂质分布可表示为：
x<xj, N(x)=NA
X>xj, N(x)=ND

## Slide 9: 扩散法
图6-4表示用扩散法制造pn结的过程。它是在n型单晶硅片上，通过氧化、光刻、扩散等工艺制得的pn结。其杂质分布由扩散过程及杂质补偿决定。在这种结中，杂质浓度从p区到n区是逐渐变化的，通常称为缓变结。

## Slide 10: 扩散法
设pn结位置在x=xj ，则结中的杂质分布可表示为
x<xj, NA>ND
x>xj,ND>NA
在扩散结中若杂质分布可用x=xj处切线近似表示，则称为线性缓变结，如图6-5（b）所示。其杂质浓度表示为ND-NA=aj(x-xj)。式中aj是x=xj处切线的斜率，称为杂质浓度梯度，它决定于扩散杂质的实际分布，可以用实验方法测定。但是对于高表面浓度的浅扩散结，xj处的斜率aj很大，这时扩散结用突变结来近似，如图6-5（c）所示。

## Slide 11: 扩散法
pn结的杂质分布一般可以归纳为两种情况，即突变结和线性缓变结。合金结和高表面浓度的浅扩散结 (p+ n结或n+ p结)一般可认为是突变结。而低表面浓度的深扩散结，一般可以认为是线性缓变结。

## Slide 12
★ p-n结的形成
p-n结的形成
♦控制同一块半导体的掺杂,形成pn结 (合金法; 扩散法; 离子注入法等)
♦在p(n)型半导体上外延生长n(p)型半导体
同质结和异质结
♦由导电类型相反的同一种半导体单晶材料组成的pn结--同质结
♦由两种不同的半导体单晶材料组成的结—异质结

## Slide 13
工艺简介:
♦ 合金法—合金烧结方法形成pn结
♦ 扩散法—高温下热扩散,进行掺杂
♦离子注入法—将杂质离子轰击到半导体基片中掺杂分布主要由离子质量和注入离子的能量决定（典型的离子能量是30-300keV,注入剂量是在1011-1016离子数/cm2范围），用于形成浅结
杂质分布的简化:
♦突变结
♦线性缓变结

## Slide 14: 6.1.2 空间电荷区
单独的n型或p型半导体是电中性的。当它们结合在一起形成pn结时，由于它们之间存在着载流子浓度梯度，导致了空穴从p区到n区、电子从n区到p区的扩散运动。对于p区，空穴离开后，留下了不可动的带负电荷的电离受主，这些电离受主，没有正电荷与之保持电中性。因此，在p-n结附近p区一侧出现了一个负电荷区。同理，在p-n结附近n区一侧出现了由电离施主构成的一个正电荷区，通常就把在p-n结附近的这些电离施主和电离受主所带电荷称为空间电荷。它们所存在的区域称为空间电荷区。

## Slide 15: 6.1.2 空间电荷区
空间电荷区中的这些电荷产生了从n区指向p区，即从正电荷指向负电荷的电场，称为内建电场。在内建电场作用下，载流子作漂移运动。随着扩散运动的进行，空间电荷逐渐增多，空间电荷区也逐渐扩展;同时，内建电场逐渐增强，载流子的漂移运动也逐渐加强。在无外加电压的情况下，载流子的扩散和漂移最终将达到动态平衡。
这时电子的扩散电流和漂移电流的大小相等、方向相反而互相抵消。对于空穴，情况完全相似。因此，没有电流流过p-n结。或者说流过p-n结的净电流为零。这时空间电荷的数量一定，空间电荷区不再继续扩展，保持一定的宽度，其中存在一定的内建电场。一般称这种情况为热平衡状态下的p-n结 (简称为平衡p-n结)。
P
N
°
•
_
_
_
_
_
+
+
+
+
+
E
J漂
J扩

## Slide 16: 6.1.3 pn结能带图
图中EFn和EFp分别表示n型和p型半导体的费米能级。当两块半导体结合形成p-n结时，按照费米能级的意义，电子将从费米能级高的n区流向费米能级低的p区，空穴则从p区流向n区，因而EFn不断下移，且EFp不断上移，直至EFn =EFp时为止。这时pn结中有统一的费米能级EF, p-n结处于平衡状态。

## Slide 17: 6.1.3 pn结能带图
能带相对移动的原因是pn结空间电荷区中存在内建电场的结果。随着从n区指向p区的内建电场的不断增加，空间电荷区内电势 V (x)由n区向p区不断降低，而电子的电势能-qV(x)则由n区向p区不断升高，所以，p区的能带相对n区上移，而n区能带相对p区下移，直至费米能级处处相等时，能带才停止相对移动，p-n结达到平衡状态，因此，p-n结中费米能级处处相等恰好标志了每一种载流子的扩散电流和漂移电流互相抵消，没有净电流通过p-n结。

## Slide 18
这一结论可以通过电流密度方程式推出。
首先考虑电子电流，流过pn结的总电子电流密度Jn应等于电子的漂移电流密度 与扩散电流密度 之和.
因 ,则
又因为 ，所以
则
而本征费米能级Ei的变化与电子电势能-qv(x)的变化一致，所以
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 19
将（6）式代入（5）式得
同理，空穴电流密度
以上两式表示了费米能级随位置的变化和电流密度的关系。对于pn结，Jn、Jp均为零，因此
EF=常数
上两式还表示了当电流密度一定时，载流子浓度大的地方， EF随位置变化小，而载流子浓度小的地方，EF随位置变化大。

## Slide 20
从下图可以看出，在pn结的空间电荷区中能带发生弯曲，这是空间电荷区中电势能变化的结果。因能带弯曲，电子从势能低的n区向势能高的p区运动时，必须克服这一势能“高坡”，才能到达p区；同理，空穴也必须克服这一势能“高坡”，才能从p区到达n区，这一势能“高坡”通常称为pn结的势垒，故空间电荷区也叫势垒区。

## Slide 21: 6.1.4 pn结接触电势差
平衡pn结的空间电荷区两端间的电势差 VD称为pn结的接触电势差或内建电势差.势垒高度正好补偿了n区和p区费米能级之差，使平衡的pn结的费米能级处处相等。因此，
令 、 分别表示n区和p区的平衡电子浓度，对非简并半导体可得
两式相除取对数得
因为 , , 则

## Slide 22: 6.1.4 pn结接触电势差
上式表明,VD和pn结两边的掺杂浓度、温度、材料的禁带宽度有关。在一定的温度下，突变结两边掺杂浓度越高，接触电势差VD越大;禁带宽度越大，ni越小，VD也越大。所以，硅pn结的VD比锗pn结的VD大。若NA=1017cm-3,ND=1015cm-3,在室温下可以算得硅的VD=0.70V,锗的VD=0.32V。

## Slide 23: 6.1.5 pn结的载流子分布
取p区电势为0，则势垒区内点x处的电势能为
E(x)=-qV(x)，点x处的电子浓度n(x)为
令
经变换可得：
因为 ， ， ，
Ecp
Evp
Ecn
EF
Evn
当x=xn时，V(x)=VD,n(xn)=nn0;当x=-xp时，V(x)=0,则
即为p区中电子的浓度

## Slide 24: 6.1.5 pn结的载流子分布
同理可得p区中平衡多数载流子——空穴的浓度为
则以上两式表示了同一种载流子在势垒区两边的浓度关系服从玻尔兹曼分布函数，如下图所示。
ppo
np0
nn0
pn0
一般室温附近，对于绝大部分势垒区，其中杂质虽然都已电离，但载流子浓度比起n区和p区的多数载流子浓度小得多，好像已经耗尽了。所以通常也称势垒区为耗尽层，即认为其中载流子的浓度很小，可以忽略，空间电荷密度就等于电离杂质浓度。

## Slide 25: 6.2 pn结电流电压特性

## Slide 26: 6.2.1 非平衡状态下的pn结
平衡p-n结中，载流子的扩散电流和漂移电流相互抵消，
没有净电流通过。
当p-n结加正向偏压时，由于势垒区载流子浓度很小，电阻很大，所以外加电压基本落在势垒区。正向偏压在势垒区产生了与内建电场相反的电场，减弱了势垒高度。

## Slide 27
P 电子扩散区 结区 空穴扩散区 N
正向偏压的电注入
加正向偏压时，扩散电流大于漂移电流，n区中的电子通过势垒区扩散进入p区，形成了扩散电流，在扩散的过程中电子与p区的空穴相复合，转化为空穴电流，直到电子全部复合，电子电流全部转化为空穴电流为止。这样形成了一稳定的比扩散距离大若干倍的扩散区。空穴也如此。
+
－
在平行于pp’的任何截面处通过的电子电流和空穴电流并不相等，但是根据电流的连续性原理，通过pn结中任意截面的总电流是相等的，只是不同的截面电子电流和空穴电流的比例不同，在假定通过势垒区的电子电流和空穴电流保持不变的情况下，通过pn结的总电流是电子扩散电流和空穴扩散电流之和。

## Slide 28: 2. pn结反向偏压时
当pn结加反向偏压时，反向偏压在势垒区产生的电场与内建电场方向一致，势垒区的电场增强，势垒区也变宽。势垒区电场增强，使漂移流大于扩散流。这时n区边界nn’处的空穴被势垒区的强电场驱向p区，而p区边界pp’处的电子被驱向n区。当这些少数载流子被电场驱走后，内部的少子就来补充，形成了反向偏压下的电子扩散电流和空穴扩散电流，这种情况好像少数载流子不断地被抽出来，所以称为少数载流子的抽取或吸出。
pn结中总的反向电流等于势垒区边界nn’和pp’附近的少数载流子扩散电流之和。在反向偏压下，pn结的电流较小并且趋于不变。

## Slide 29: 外加直流电压下，p-n结的能带图
在正向偏压下，由于有非平衡少数载流子的注入，必须用电子的准费米能级 和空穴的准费米能级 取代原来平衡时的统一费米能级 。
在空穴扩散区内，电子浓度高，电子的准费米能级变化很小，可近似看做不变；
但空穴浓度很小，故空穴的准费米能级变化很大。从p区注入n区的空穴，在边界nn’
处浓度很大，随着远离nn’，由于电子与空穴的复合，空穴浓度逐渐减小为零，其
变化为一斜线，这时电子空穴的准费米能级相等。在电子扩散区域内也类似。
正向偏压下，势垒降低为q( -V）
由图可见电子的准费米能级与空穴
的准费米能级之差正好等于qV。

## Slide 30
当pn结加反向偏压时，在电子扩散区、势垒区、空穴扩散区中，电子和空穴的准费米能级的变化规律与正向偏压时基本类似，不同的只是 的相对位置变化，正向偏压时， ，反向偏压时 ，如图所示。

## Slide 31
6.2.2 理想pn结模型及电流电压方程
理想pn结模型
小注入条件
－注入的少子浓度比平衡多子浓度小得多
突变耗尽层条件
－注入的少子在p区和n区是纯扩散运动
通过耗尽层的电子和空穴电流为常量
－不考虑耗尽层中载流子的产生和复合作用
玻耳兹曼边界条件
－在耗尽层两端，载流子分布满足玻氏分布

## Slide 32
电流电压方程
P区载流子浓度及准费米能级的关系为：
相乘后得到：
代入：
得到：

## Slide 34
解方程得：
（6 - 29）
同理，对于注入p区的非平衡少数载流子可以求得
（6 - 30）
（6 - 29） 与（6 – 30）式表示，当pn结有外加电压时，非平衡载流子在扩散区中的分布。
在外加正向偏压下，当V一定时，在势垒区边界处非平衡载流子浓度一定，对稳定区形成了稳定的边界浓度，是一稳定边界浓度的一维扩散
在扩散区，非平衡载流子按指数规律衰减。
（a)正向偏压下非平衡少子的分布

## Slide 35
在外加反向偏压下，如果q|V|»则 ，对于n区来说，
在n区内部，即
则
（a)反向偏压下非平衡少子的分布

## Slide 37
Pn结具有单向导电性
正向偏压下正向电流密度随正向偏压指数关系增大，一般外加正向偏压约零点几伏故
反向偏压下，V<0,当q|V|>>
时
图6-16 理想pn结的J-V曲线
可见在正向及反向偏压下，曲线是不对称，表现出pn结具有单向导电性或整流效应

## Slide 38
6.2.3影响pn结电流电压特性偏离理想方程的因素
表面效应
势垒区中的产生及复合
大注入条件
串联电阻效应

## Slide 39
J/Js
实际pn结的电流电压特性

## Slide 40: 6.3 p-n结电容

## Slide 41
低频，p-n结有整流作用
高频，整流特性变坏甚至没有整流作用
p-n结具有电容特性
1. p-n结电容的来源

## Slide 42
势垒电容
扩散电容
Click to add title in here
1
2
3
p-n结电容包括两部分：

## Slide 43
当p-n结加正向偏压时，势垒区的电场随正向偏压的增加而减弱，势垒区宽度变窄，空间电荷数量减少，如下图所示：
（1）势垒电容
平衡p-n结势垒区
正偏时，势垒区变窄

## Slide 44
空间电荷的减少是由于n区的电子和p区的空穴过来中和了势垒区中一部分电离施主和电离受主（如图箭头A），在外加正向偏压增加时，将有一部分电子和空穴“存入”势垒区。 反之，当正向偏压减小时，势垒区的电场增强，势垒区宽度增加，空间电荷数量增多，这就是有一部分电子和空穴从势垒区中“取出”。
（1）势垒电容

## Slide 45
总之，p-n结上外加电压的变化，引起了电子和空穴在势垒区的“存入”和“取出”作用，导致势垒区的空间电荷数量随外加电压而变化，这和一个电容器的充放电作用相似。这种p-n结的电容效应称为势垒电容，以CT表示。
（1）势垒电容
Notes: Content Layouts

## Slide 46
势垒电容
扩散电容
Click to add title in here
3
（2）扩散电容
正向偏压时，有空穴从p区注入n区，于是在势垒区与n区边界n区一侧一个扩散长度内，形成了非平衡空穴和电子的积累，同样在p区也有非平衡电子和空穴的积累。当正向偏压增加时，由p区注入到n区的空穴增加，注入的空穴一部分扩散走了，如图中的箭头B，一部分则增加了n区的空穴积累，增加了浓度梯度，如图中的箭头C。所以外加电压变化时，n区扩散区内积累的非平衡空穴也增加，与它保持电中性的电子也相应增加。同样，p区扩散区内积累的非平衡电子和与它保持电中性的空穴也要增加。这种由扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应，称为p-n结的扩散电容。用CD表示。

## Slide 47
当p-n结在一个固定直流偏压V的作用下，叠加一个微小的交流电压dV时，这个微小的电压变化dV所引起的电荷变化dQ，称为这个直流偏压下的微分电容。
微分电容
Notes: Content Layouts

## Slide 48
（1）突变结势垒区中的电场、电势分布
2. 突变结的势垒电容
在p-n结势垒区中，在耗尽层近似以及杂质完全电离的情况下，空间电荷由电离施主和电离受主组成。势垒区靠近n区一侧的电荷密度完全由施主浓度决定，靠近p区一侧的电荷密度完全由受主浓度决定。对突变结来说，n区有均匀施主杂质浓度ND，p区有均匀受主杂质浓度NA，若势垒区的正负空间电荷区的宽度分别为xn和-xp，且取x=0处为交界面，如图
Notes: Content Layouts

## Slide 49
势垒电容
3
势垒区的电荷密度为：
势垒区宽度：
由于半导体满足电中性条件，势垒区内正负电荷总量相等：
Q即为势垒区单位面积上所积累的空间电荷的数值

## Slide 50
Click to add title in here
3
可以看出，杂质浓度高的一边宽度小，杂质浓度低的一边宽度大。所以势垒区主要向杂质浓度低的一边扩展。

## Slide 51
势垒电容
Click to add title in here
3
突变结势垒区内的泊松方程为：
式中V1(x)和V2(x)分别是负、正空间电荷区的各点电势
积分一次
（6-74）

## Slide 52
势垒电容
3
因为势垒区以外是电中性的，电场集中在势垒区内，故边界条件为：
将上式代入（6-74）可以得出：
因 NAxp=NDxn
所以 C1=C2

## Slide 53
势垒电容
Click to add title in here
3
由此势垒区中的电场为：
可以看出，在平衡突变结势垒区中，电场强度是位置x的线性函数。电场方向从n区指向p区。在x=0处达到最大值：
（6-77）

## Slide 54
势垒电容
3
对于p+-n结，p区中电荷密度很大，使势垒区的扩展几乎都发生在n区中，反之，对于n+-p结，势垒扩展主要发生在p区中。因为XD~xn,或XD~xp，所以最大电场强度为：
对于p+-n结，
对于n+-p结，
则
式中NB为轻掺杂一边的杂质浓度

## Slide 55
势垒电容
对（6-77）式积分，得到势垒区中各点的电势为：
设p型中性区的电势为0，则在热平衡条件下边界条件为：
可得：
由于在x=0处电势是连续的，所以D1=D2

## Slide 56
Click to add title in here
将D1=D2代入，得
在平衡p-n结的势垒区中，电势分布是抛物线形式

## Slide 57
因V(x)表示点x处的电势，而-qV（x）表示电子在x点的电势能，能带如右图。可见，势垒区中能带变化趋势与电势变化趋势相反。
Notes: Content Layouts

## Slide 58
（2）突变结的势垒宽度XD
由前两式可以得到突变结接触电势差VD
因为XD=xn+xp，及NAxp=NDxn，得
则
Notes: Content Layouts

## Slide 59
因而势垒宽度XD为：
上式表示了突变结的势垒宽度和杂质浓度以及接触电势差的关系。大体可以认为：杂质浓度越高，势垒宽度越小。当杂质浓度一定时，接触电势差大的突变结对应于宽的势垒宽度。
于是
Notes: Content Layouts

## Slide 60
对于p+-n结，因NA》ND，xn》xp，故XD~xn，则：
对于n +- p结，因ND》NA，xp》xn，故XD~xp，则：
Notes: Content Layouts

## Slide 61
由上式可以看出：
（1）单边突变结的接触电势差随着低掺杂一边的杂质浓度的增加而升高
（2）单边突变结的势垒宽度随轻掺杂一边的杂质浓 度增大而下降
（3）
接触电势差相当于图中的三角形面积，三角形底边 长为势垒宽度XD，高为最大电场强度
（4）可以估算势垒宽度
Notes: Content Layouts

## Slide 62
当p-n结上加有外加电压V时，势垒区上总的电压为VD-V，正向时V>0，反向时V<0。则：
可以看出：（1）突变结的势垒宽度与势垒区上的总电压的平方根成正比。
（2）外加电压一定，势垒宽度随p-n结两边的杂质浓度的变化而变化。
对于p+-n
对于n+-p
Notes: Content Layouts

## Slide 63
（3）突变结势垒电容
势垒区内单位面积上总电量：Q=qNAxp
单位面积势垒电容为
设面积为A
Notes: Content Layouts

## Slide 64
这一结果与平行板电容器公式在形式上一样。因此，可以把反向偏压下的p-n结势垒电容等效为一个平行板电容器的电容，势垒区宽度对应于两平行板间的距离。但是p-n结势垒电容中的势垒宽度与外加电压有关，因此，p-n结势垒电容是随外加电压而变化的非线性电容，而平行板电容的电容是一个恒量。
将XD代入上式，得：
Notes: Content Layouts

## Slide 65
3. 线性缓变结的势垒电容
对于较深的扩散结，在p-n结附近，可以近似作为线性缓变结，电荷分布如图：
势垒区的空间电荷密度设为
aj为杂质浓度梯度。因为势垒区内正负空间电荷总量相等，势垒区的边界在x=±XD/2处，即势垒区在p-n结两边是对称的。
Notes: Content Layouts

## Slide 66
将ρ（x）代入一维泊松方程：
积分
边界条件：

## Slide 67
因此，势垒区中各点电场强度为：
X=0处电场强度达到最大
对上式积分：
设x=0处，V（0）=0，B=0，则
Notes: Content Layouts

## Slide 68
由上式可以看出，电势是按x的立方曲线形式分布，电势和电势能曲线如图：
Notes: Content Layouts

## Slide 69
势垒区边界处的电势：
上两式相减得p-n结电势差为：
势垒宽度：
加外加电压时：
Notes: Content Layouts

## Slide 70
设p-n结面积为A，则
故线性缓变结的势垒电容为：
线性缓变结的势垒电容和结面积及杂质浓度梯度的立方根成正比；和（VD-V）的立方根成反比
Notes: Content Layouts

## Slide 71
对于线性缓变结，可得到与平行板电容器一样的公式：
由此可见，不论杂质分布如何，在耗尽层近似下，p-n结在一定反向电压下的微分电容，都可以等效为一个平行板电容器的电容。
Notes: Content Layouts

## Slide 72
突变结和线性缓变结的势垒电容的用途
（1）测量单边突变结的杂质浓度：
平方取倒数
通过求斜率求得轻掺杂一边的杂质浓度NB，从直线的截距，求得p-n结的接触电势差VD
Notes: Content Layouts

## Slide 73
（2）测量线性缓变结的杂质浓度梯度
立方取倒数
可以求出杂质浓度梯度aj和接触电势差VD
Notes: Content Layouts

## Slide 74
p-n结加正向偏压时，由于少子的注入，在扩散区内，都有一定数量的少子和等量的多子的积累，而且它们的 浓度随正向偏压的变化而变化，从而形成了扩散电容。
注入到n区和p区得非平衡少子分布由下两式决定：
4. 扩散电容
在扩散区内积分，就得到单位面积的扩散区内所积累的载流子总 电荷量
Notes: Content Layouts

## Slide 75
由此算得扩散区单位面积的微分电容为：
单位面积总的微分扩散电容为：
设A为p-n结的面积，则加正向偏压时，总的微分扩散电容为：
对于p+-n结，则：
Notes: Content Layouts

## Slide 76
因为这里的浓度分布是稳态公式，所以上两式只近似应用于低频情况，进一步分析指出，扩散电容随频率的增加而减小。
由于扩散电容随正向偏压按指数关系增加，所以在大的正向偏压时，扩散电容便起主要作用。
Notes: Content Layouts

## Slide 77: 6.4 pn结击穿
6.4.2 隧道击穿（齐纳击穿）
6.4.3 热击穿
2
3
4
1
6.4.1 雪崩击穿

## Slide 78: 6.4 p-n结击穿特性
对pn结施加的反向偏压增大到某一数值VBR时，反向电流密度突然开始迅速增大的现象称为p-n结的击穿，发生击穿时的反向偏压称为击穿电压，用VBR表示。
击穿现象中，电流增大主要是由于载流子数目的增加，而不是迁移率的增大。
VBR

## Slide 79: 雪崩击穿
当反向偏压很大时，势垒区中的电场很强，在势垒区内的电子和空穴由于受到强电场的漂移作用，具有很大的动能，与势垒区内的晶格原子碰撞，能把价键上的电子碰撞出来，成为导电电子，同时产生一个空穴。从能量观点看来，就是高能量的电子和空穴把满带中的电子激发到导带，产生电子-空穴对。图中电子1碰出电子2和空穴2.一个载流子变成了三个，如此继续下去，载流子就大量增加，这种繁殖载流子的方式称为载流子的倍增效应。由于倍增效应，使势垒区单位时间产生了大量的载流子，迅速增大了反向电流，从而发生pn结击穿，这是雪崩击穿的原理。

## Slide 80: 隧道击穿（齐纳击穿）
隧道击穿是在强场的作用下，由于隧道效应，使大量电子从价带穿过禁带而进入到导带所引起的一种击穿现象。当pn结的反向偏压越大，势垒越高，内建电场也越强，势垒区的能带也越加倾斜。内建电场 大到某值后，使p区得价带电子得到附加势能 可以大过禁带宽度 ，则p区价带中的A点和n区导带的B有相同能量，则A的电子可以过渡到B区。当电场 大到一定程度，或 短到一定程度时，将使p区价带中大量的电子隧道穿过势垒到达n区导带中去，使反向电流急剧增大，于是pn结就发生隧道击穿。

## Slide 81: 隧道击穿（齐纳击穿）
当杂质浓度较低时，反向偏压大时，势垒宽度增大，隧道长度会变长，不利于隧道击穿，却有利于雪崩倍增效应，所以一般杂质浓度时，雪崩击穿是主要的。而杂质浓度高时，反向偏压不高的情况下就能发生隧道击穿，由于势垒宽度小，不利于雪崩倍增效应，所以在重掺杂的情况下，隧道击穿是主要的。
隧道击穿
雪崩击穿
两种击穿都存在

## Slide 82: 热电击穿
当pn结上施加反向电压时，反向电流要引起热损耗，若没有良好的散热条件使这些热能及时传递出去，则将引起结温上升。
反向饱和电流密度 ，
可见，反向饱和电流密度随温度按指数规律上升的，产生的热能也迅速增加，进而又导致结温上升，反向饱和电流密度增大。如此反复循环下去，最后使Js无限增大而发生击穿，这种由于热不稳定性引起的击穿，称为热电击穿。
热击穿发生的条件： 小，散热条件差的器件

## Slide 83: 6.5 Pn结隧道效应
重掺杂的p区和n区形成的pn结通常称为隧道结。
隧道结的电流电压特性
峰值电流 峰值电压 谷值电流 谷值电压
正向负阻效应
用途：微波放大、高速开关、激光振荡源
Ip
Iv
Vp
Vv

## Slide 84: 6.5 Pn结隧道效应
Ec
Ev
EF
从图中看出，n区导带底比p区价带顶还低，因此，在n区的导带和p区的价带中出现具有相同能量的量子态。另外，在重掺杂情况下，杂质浓度大，势垒区很薄，由于量子力学的隧道效应，n区导带的电子可能穿过禁带到p区价带，从而有可能产生隧道电流。隧道长度越短，电子穿过隧道的概率越大，从而可以产生显著的隧道电流。

## Slide 85
Ecp
Evp
EF
Eg
(1) 平衡隧道结
P
N
(2) 正偏，电压0＜V＜Vp
Evp
Eg
Ecp
EFp
正向隧道电流
EF上空态，
EF下占满
J=0
Ecn
Evn
Evn
Ecn
V, n区能带相对于p区升
高qV。
两边能量相等的量子态中，
p
n
EFn
EFp上空态，
EFn下占满

## Slide 86
Evp
Eg
Ecp
(3)当V=Vp时
(EF)p=Ecn
EFp
Evn
Ecn
n
p
结两边能量相同的量子态达最多，n区的导带中
的电子可能全部穿过隧道到p区价带的空量子态
上去，正向电流达到最大值Ip。
EFn

## Slide 87
Evp
Eg
Ecp
(4) 正偏V继续，(EF)n>Evp，(EF)p<Ecn
EFP
Evn
Ecn
EFn
V , 势垒高度，结两边能量相同的量子态减少，
使n区导带中可能穿过隧道的电子数以及p区价带
中空量子数减小，隧道电流减小，出现负阻现象。

## Slide 88
(5) 当V=VV时，Ecn=Evp
Evp
Eg
Ecp
(6) V再，扩散电流为主，与普通的
p-n结一样
EFP
EFn
Ecn
Evn
结两边无能量相同的量子态，不发生隧道穿通，但实际存在很小的谷值电流，由于能带边缘的延伸。

## Slide 89
(7) 加反向电压，p区能带相对于n区升高
反向隧道电流
Ecp
Evp
Ecn
Evn
EFn
EFP
结两边相同能量的量子态范围内，p区价带中费米能级以下的量子态被电子占据，而n区导带中费米能级以上有空的量子态。因此，p区中的价带电子就可以穿过隧道到n区导带中，产生反向隧道电流。

## Slide 90
隧道结利用多子隧道效应工作
隧道二极管的噪声低
隧道二极管的工作温度范围大
隧道二极管可在极高频率下工作
隧道结二极管